SICAK HAVADA BETON ÜRETIMI

SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ

Bilindiği üzere beton agrega, çimento, su ve duruma göre kimyasal ve mineral katkıdan oluşan bir yapı malzemesidir. Bu bileşenleri bir arada tutan ve dayanım kazandıran ise çimento ve su arasında gerçekleşen “hidratasyon reaksiyonu” dur.

çimento+ su ………….. + ısı

Ekzotermik (ısıveren)  bu reaksiyonun gerçekleşmesi için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Su ve sıcaklığı etkileyen tüm faktörler dolayısıyla betonun özeliklerini de etkilemiş olur.

Sıcak hava tanımı , TS 1248 Anormal Hava Koşullarında Beton Dökümü standardında 3 günlük hava sıcaklığı ortalamasının 30oC’nin üzerinde olması durumu olarak ifade edilir. Hava sıcaklığını fazla olması beton içindeki suyun kaybolup azalmasına, betonun kıvamının ve işlenebilirliğinin azalmasına, reaksiyon için gerekli şartlarının sağlanamamasından dolayı dayanım kaybına, betonun dökümünde yerleştirilmesinde, vibrasyonunda ve bitirilmesinde zorluklara, beton yüzeyinde daha fazla çatlaklar oluşup betonun geçirimli olmasına neden olur. Suyun buharlaşmasını yüksek sıcaklık, rüzgâr ve bağıl nem etkiler.

ŞANTİYEDE TAZE BETONA KIVAM ARTTIRMAK İÇİN SU EKLENDİĞİNDE;

·         Su/çimento oranı artar ve beton dayanımı düşer,

·         Geçirgenlik artar,

.       Beton yüzey görüntüsü bozulur,çatlaklar oluşur,

.         Dayanıklılık düşer .

BETON DÖKÜLMEDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

·         Beton dökülecek zemin ıslatılıp suya doygun hale getirilir. Bu sayede taze betondaki suyun zemin tarafından  emilmesi engellenmeli,

·         Beton agregası hazır beton santralinde  üzerine su püskürtülerek agrega sıcaklığı düşürülmeli ,

·          Şantiyede kalıplar ve donatılar nemlendirilmeli,

·         Aşırı rüzgar varsa döküm yeri etrafına  rüzgar, kırıcı Jüt,panel v.b sistemler yerleştirilmeli,

·       Gölgelik kullanılarak  beton güneş ışınlarından korunabilmeli,

·         Tüm işçiler ve gerekli ekipmanlar beton dökümü için hazır olmalı,

·         Gün içinde sıcaklığın azaldığı saatlerde beton dökümü yapılmalı

·         3 günlük hava sıcaklığı ortalamasının 30oC’nin üzerinde olması halinde beton karma suyu içine buz kalıpları atılarak beton karma suyu

sıcaklığı düşürülmeli,

·         Sıcaklıkların giderek artması halinde mikserler ince keçelerle kaplanıp su tutulmak suretiyle güneşin taze betonu

buharlaştırma etkisi azaltılmalıdır.

BETON DÖKÜMÜNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

·       Taze beton dökümünde çimento sıcaklığı sürekli olarak kontrol edilmelidir.

·       Çimentonun özellikle sıcak ve kuru havalarda iş yerine sıcak gönderilmesi halinde, Betondaki su daha çabuk buharlaşmakta ve daha hızlı priz

yapmaktadır.

·       Beton üretiminde birim hacımdaki su ihtiyacının anormal ölçülerde artmasında en önemli neden çimentonun çok yüksek sıcaklıklarda üretime girmesi  neden olmaktadır.

Döküm ve sertleşme sırasında yüksek sıcaklıklarerken dayanımları artırmakla birlikte İleri yaşlardaki dayanımları düşürmektedir. Nedeni ise hızla erken gelişen hidratasyonun daha zayıf bir yapı oluşturmasıdır.

·       Çimento klinkerine priz süresini düzenlemek için az oranda (%3-6) alçıtaşı eklenir.Alçıtaşı olmaması halinde çimento çok hızlı sertleşeceğinden    betonu rahatça yerine yerleştirme olanağı kalmaz.Katkılı Portland çimentosu üretiminde ise; puzolan olarak kullanılan hammadde bu aşamada klinkere katılır. Bu nedenle kullanım yerine giden çimento sıcaklığının en fazla 75 °C olması istenir. Bu sorunun giderilmesi hususunda hem çimento üreticisi hem de çimento tedarikçisi ortak sorumluluk duymalı ve çaba sarf etmek zorunda olmalıdır.

·         Aşırı vibrasyon yapılmamalıdır.

·          Döküm en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.

·          Taze betonda piriz geciktirici katkılar tercih edilmelidir.

BETON  DÖKÜMÜNDEN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Beton  sertleşmeye başlar başlamaz su ile kür edilmelidir.  süresi en az 3-4 gün olmalıdır.

Beton yüzeyi devamlı nemli kalacak şekilde beton yüzeyine (kolon, kiriş döşeme v.b) çuvallar serilip,sarılıp ıslatılmalı, hatta beton yüzeyinde

su birikintisi oluşturacak ölçüde su ile kür edilmelidir. Farklı metotlar ile de kür yapılabilir